# ТОРОИДАЛЬНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ПОРОШКА Амидон

| Материал железного порошка | Основной железный порошок | Проницаемость материала µ o | Температурная стабильность (ppm/°C) | Диапазон частот резонансного контура (МГц) | Цветовой код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Фенольный | 1 | 0 | 100,0 - 300,0 | загар |
| 1 | Карбонил С | 20 | 280 | 0,5 - 5,0 | Синий |
| 2 | Карбонил E | 10 | 95 | 2,0 - 30,0 | Красный |
| 3 | Карбонил HP | 35 | 370 | 0,05 - 0,5 | Серый |
| 6 | Карбонил SF | 8 | 35 | 10,0 - 50,0 | Желтый |
| 7 | Карбонил TH | 9 | 30 | 5,0 - 35,0 | Белый |
| 10 | Карбонил W | 6 | 150 | 30,0 - 100,0 | Черный |
| 12 | Синтетический оксид | 4 | 170* | 50,0 - 200,0 | Зеленый/Белый |
| 15 | Карбонил GS6 | 25 | 190 | 0,10 - 2,0 | Красный/Белый |
| 17 | Карбонил | 4 | 50 | 50.00 - 200.0 | Синий/Желтый |
| 26 | Особенный | 75 | 882 | НЧ фильтры, дроссели | Желтый/Белый |

Материал № 17 был разработан как термостабильная альтернатива № 12.
Указанные диапазоны частот предназначены для лучшей добротности. Полезен в более широких диапазонах частот с более низкой добротностью.

- МАТЕРИАЛ #0 (µ=1): Чаще всего используется для частот выше 100 МГц. Доступен только в тороидальной форме. Примечание: Из-за природы этого материала индуктивность, полученная в результате использования данного значения AL, может быть не такой точной, как хотелось бы. Индуктивность в зависимости от количества витков будет сильно различаться в зависимости от техники намотки.

- МАТЕРИАЛ № 1 (µ=20): Материал карбонила 'C', очень похож на материал № 3, за исключением того, что он имеет более высокое объемное сопротивление и лучшую стабильность. Доступен в тороидальной форме и форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 2 (µ=10): Карбонильный железный порошок «E» с высоким объемным сопротивлением. Обеспечивает высокую «Q» для диапазона частот от 2 МГц до 20 МГц. Доступен в тороидальной форме и форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 3 (µ=35): Карбонильный материал «HP», обладающий превосходной стабильностью и хорошей «Q» для низких частот от 50 кГц до 500 кГц. Доступен в тороидальной форме и форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 6 (µ=8): Карбонильный материал «SF». Обеспечивает очень хорошую «Q» и температурную стабильность для диапазона частот от 20 до 50 МГц. Доступен как в тороидальной, так и в экранированной форме катушки.

- МАТЕРИАЛ №7 (µ=9): Карбонильный материал 'TH'. Очень похож на материалы №2 и №6, но обеспечивает лучшую температурную стабильность, чем любой из них. Доступен как в тороидальной, так и в экранированной форме катушки.

- МАТЕРИАЛ № 10 (µ=6): Порошковый железный материал 'W'. Обеспечивает хорошую 'Q' и высокую стабильность для частот от 40 МГц до 100 МГц. Доступен в тороидальной форме и форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 12 (µ=4): Синтетический оксидный материал, который обеспечивает хорошую добротность и умеренную стабильность для частот от 50 МГц до 200 МГц. Если высокая добротность имеет первостепенное значение, этот материал является хорошим выбором. Если стабильность имеет первостепенное значение, рассмотрите материал № 17. Материал № 12 доступен во всех размерах до T-94 в тороидальной форме. Недоступен в форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 15 (µ=25): Карбонильный материал 'GS6'. Имеет превосходную стабильность и хорошую 'Q'. Хороший выбор для коммерческих вещательных частот, где важны хорошая 'Q' и стабильность. Доступен только в тороидальной форме.

- МАТЕРИАЛ № 17 (µ=4): Это новый карбонильный материал, который очень похож на материал № 12, за исключением татара, который имеет лучшую температурную стабильность. Однако, по сравнению с материалом № 12, наблюдается небольшая потеря 'Q' около 10% от 50 МГц до 100 МГц. Выше 100 МГц 'Q' постепенно ухудшается примерно на 20% ниже. Он доступен как в тороидальной форме, так и в форме экранированной катушки.

- МАТЕРИАЛ № 26 (µ=75): Материал с пониженным содержанием водорода. Имеет самую высокую проницаемость среди всех материалов на основе железного порошка. Используется для фильтров электромагнитных помех и дросселей постоянного тока. № 26 очень похож на старый материал № 41, но может обеспечивать расширенный диапазон частот. Информацию о размере, проницаемости и диапазоне частот см. в разделах «Сетевой фильтр переменного тока» и «Дроссель CD».

МАТЕРИАЛ 0 - Проницаемость 1, Диапазон частот 100 МГц - 300 МГц, Цвет - бежевый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-0 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 3.0 |
| Т-16-0 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 3.0 |
| Т-20-0 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 3.5 |
| Т-25-0 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 4.5 |
| Т-30-0 | .307 | .151 | .128 | 1.83 | .065 | .119 | 6.0 |
| Т-37-0 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 4.9 |
| Т-44-0 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 6.5 |
| Т-50-0 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 6.4 |
| Т-68-0 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 7.5 |
| Т-80-0 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 8.5 |
| Т-94-0 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 10.6 |
| Т-106-0 | 1.060 | .570 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 19.0 |
| Т-130-0 | 1.300 | .780 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 15.0 |

Примечание:

Из-за природы материала '0' индуктивность, полученная при использовании данного значения A L , может значительно варьироваться в зависимости от техники намотки. Это может привести к расхождению между рассчитанной и измеренной индуктивностью.

МАТЕРИАЛ 1 -- Проницаемость 20, Диапазон частот от 0,5 МГц до 5 МГц, Цвет - Синий

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | Х (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-1 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 48 |
| Т-16-1 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 44 |
| Т-20-1 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 52 |
| Т-25-1 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 70 |
| Т-30-1 | .307 | .151 | .128 | 1.83 | .065 | .119 | 85 |
| Т-37-1 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 80 |
| Т-44-1 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 105 |
| Т-50-1 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 100 |
| Т-68-1 | .69 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 115 |
| Т-80-1 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 115 |
| Т-94-1 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 160 |
| Т-106-1 | 1.060 | .570 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 325 |
| Т-130-1 | 1.300 | .780 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 200 |
| Т-157-1 | 1.570 | .950 | .570 | 10.05 | 1.140 | 11.457 | 320 |
| Т-184-1 | 1.840 | .950 | .710 | 11.12 | 2.040 | 22.685 | 500 |
| Т-200-1 | 2.000 | 1.250 | .550 | 12.97 | 1.330 | 17.250 | 250 |

Примечание:

Большинство ядер могут быть весьма полезны при частотах значительно ниже указанных здесь нижних пределов.

МАТЕРИАЛ 2 -- Проницаемость 10, Диапазон частот от 2 МГц до 30 МГц, Цвет - красный

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-2 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 20 |
| Т-16-2 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 22 |
| Т-20-2 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 25 |
| Т-25-2 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 34 |
| Т-30-2 | .307 | .151 | .128 | 1.83 | .065 | .119 | 43 |
| Т-37-2 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 40 |
| Т-44-2 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 52 |
| Т-50-2 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 49 |
| Т-68-2 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 57 |
| Т-80-2 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 55 |
| Т-94-2 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 84 |
| Т-106-2 | 1.060 | .780 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 135 |
| Т-130-2 | 1.300 | .950 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 110 |
| Т-157-2 | 1.570 | .950 | .570 | 10.05 | 1.140 | 11.457 | 140 |
| Т-184-2 | 1.840 | 1.250 | .710 | 11.12 | 2.040 | 22.685 | 240 |
| Т-200-2 | 2.000 | 1.250 | .550 | 12.97 | 1.330 | 17.250 | 120 |
| Т-200А-2 | 2.000 | 1.405 | 1.000 | 12.97 | 2.240 | 29.050 | 218 |
| Т-225-2 | 2.250 | 1.485 | .550 | 14.56 | 1.508 | 21.956 | 120 |
| Т-225А-2 | 2.250 | 1.250 | 1.000 | 14.56 | 2.730 | 39.749 | 215 |
| Т-300-2 | 3.058 | 1.925 | .500 | 19.83 | 1.810 | 35.892 | 114 |
| Т-300А-2 | 3.048 | 1.925 | 1.000 | 19.83 | 3.580 | 70.991 | 228 |
| Т-400-2 | 4.000 | 2.250 | .650 | 24.93 | 3.660 | 91.244 | 180 |
| Т-400А-2 | 4.000 | 2.250 | 1.300 | 24.93 | 7.432 | 185.250 | 360 |
| Т-520-2 | 5.200 | 3.080 | .800 | 33.16 | 5.460 | 181.000 | 207 |

МАТЕРИАЛ 3 -- Проницаемость 35, Диапазон частот 0,05 МГц - 0,5 МГц, Цвет - серый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-3 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 60 |
| Т-16-3 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 61 |
| Т-20-3 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 76 |
| Т-25-3 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 100 |
| Т-30-3 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 140 |
| Т-37-3 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 120 |
| Т-44-3 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 180 |
| Т-50-3 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 175 |
| Т-68-3 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 195 |
| Т-80-3 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 180 |
| Т-94-3 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 248 |
| Т-106-3 | 1.060 | .570 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 450 |
| Т-130-3 | 1.300 | .780 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 350 |
| Т-157-3 | 1.570 | .950 | .570 | 10.05 | 1.140 | 11.457 | 420 |
| Т-184-3 | 1.840 | .950 | .710 | 11.12 | 2.040 | 22.685 | 720 |
| Т-200-3 | 2.000 | 1.250 | .550 | 12.97 | 1.330 | 17.250 | 425 |
| Т-200А-3 | 2.000 | 1.250 | 1.000 | 12.97 | 2.240 | 29.050 | 460 |
| Т-225-3 | 2.250 | 1.405 | .550 | 14.56 | 1.508 | 21.956 | 425 |

МАТЕРИАЛ 6 -- Проницаемость 8, Диапазон частот от 10 МГц до 50 МГц, Цвет - желтый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-6 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 17 |
| Т-16-6 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 19 |
| Т-20-6 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 22 |
| Т-25-6 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 27 |
| Т-30-6 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 36 |
| Т-37-6 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 30 |
| Т-44-6 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 42 |
| Т-50-6 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 46 |
| Т-68-6 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 47 |
| Т-80-6 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 45 |
| Т-94-6 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 70 |
| Т-106-6 | 1.060 | .570 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 116 |
| Т-130-6 | 1.300 | .780 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 96 |
| Т-157-6 | 1.570 | .950 | .570 | 10.05 | 1.140 | 11.457 | 115 |
| Т-184-6 | 1.840 | .950 | .710 | 11.12 | 2.040 | 22.685 | 195 |
| Т-200-6 | 2.000 | 1.250 | .550 | 12.97 | 1.330 | 17.250 | 100 |
| Т-200А-6 | 2.000 | 1.250 | 1.000 | 12.97 | 2.240 | 29.050 | 180 |
| Т-225-6 | 2.250 | 1.405 | .550 | 14.56 | 1.508 | 21.956 | 100 |

МАТЕРИАЛ 7 -- Проницаемость 9, Диапазон частот от 3 МГц до 35 МГц, Цвет - Белый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-25-7 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 29 |
| Т-37-7 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 32 |
| Т-50-7 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 43 |
| Т-68-7 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 52 |

МАТЕРИАЛ 10 -- Проницаемость 6, Диапазон частот от 30 МГц до 100 МГц, Цвет - черный

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-10 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 12 |
| Т-16-10 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 13 |
| Т-20-10 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 16 |
| Т-25-10 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 19 |
| Т-30-10 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 25 |
| Т-37-10 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 25 |
| Т-44-10 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 33 |
| Т-50-10 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 31 |
| Т-68-10 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 32 |
| Т-80-10 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 32 |
| Т-94-10 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 58 |

МАТЕРИАЛ 12 -- Проницаемость 4, Диапазон частот от 50 МГц до 200 МГц, Цвет - зеленый и белый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-12 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 7.5 |
| Т-16-12 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 8.0 |
| Т-20-12 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 10 |
| Т-25-12 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 12.0 |
| Т-30-12 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 16.0 |
| Т-37-12 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 15.0 |
| Т-44-12 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 18.5 |
| Т-50-12 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 18.0 |
| Т-68-12 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 21.0 |
| Т-80-12 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 22.0 |
| Т-94-12 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 32.0 |

МАТЕРИАЛ 15 -- Проницаемость 25, Диапазон частот от 0,1 МГц до 2,0 МГц, Цвет - красный и белый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-15 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 50 |
| Т-16-15 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 55 |
| Т-20-15 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 65 |
| Т-25-15 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 85 |
| Т-30-15 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 93 |
| Т-37-15 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 90 |
| Т-44-15 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 160 |
| Т-50-15 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 135 |
| Т-68-15 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 180 |
| Т-80-15 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 170 |
| Т-94-15 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 200 |
| Т-106-15 | 1.060 | .570 | .437 | 6.50 | .690 | 4.485 | 345 |
| Т-130-15 | 1.300 | .780 | .437 | 8.29 | .730 | 6.052 | 250 |
| Т-157-15 | 1.570 | .950 | .570 | 10.05 | 1.140 | 11.457 | 360 |

МАТЕРИАЛ 17 -- Проницаемость 4, Диапазон частот от 20 МГц до 200 МГц, Цвет - синий и желтый

| Основной номер | Внешний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | л е (см) | А е (см) 2 | V е (см) 3 | Значение A L мкГн/100 витков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-12-17 | .125 | .062 | .050 | .74 | .010 | .007 | 7.5 |
| Т-16-17 | .160 | .078 | .060 | .95 | .016 | .015 | 8.0 |
| Т-20-17 | .200 | .088 | .070 | 1.15 | .025 | .029 | 10.0 |
| Т-25-17 | .255 | .120 | .096 | 1.50 | .042 | .063 | 12.0 |
| Т-30-17 | .307 | .151 | .128 | .183 | .065 | .119 | 16.0 |
| Т-37-17 | .375 | .205 | .128 | 2.32 | .070 | .162 | 15.0 |
| Т-44-17 | .440 | .229 | .159 | 2.67 | .107 | .286 | 18.5 |
| Т-50-17 | .500 | .303 | .190 | 3.03 | .121 | .367 | 18.0 |
| Т-68-17 | .690 | .370 | .190 | 4.24 | .196 | .831 | 21.0 |
| Т-80-17 | .795 | .495 | .250 | 5.15 | .242 | 1.246 | 32.0 |
| Т-90-17 | .942 | .560 | .312 | 6.00 | .385 | 2.310 | 32.0 |